МЕХАНИКА КОМПОЗИТОВ

проф. В.И. Горбачев

1/2 года, 4 курс

Введение.

Композиты в природе и технике. Определение композиционного материала. Представительный объем. Ячейка периодичности. Структурная классификация композитов. Определяющие соотношения в МДТТ. Однородные и неоднородные материалы. Изотропные и анизотропные материалы. Типы симметрии упругих свойств. Постановка краевых задач в МДТТ. Основная задача механики композитов.

Эффективные свойства композитов.

Первая и вторая специальные краевые задачи. Эффективные определяющие соотношения типа <σ>~<ε>  и  <ε>~<σ>. Эффективные модули упругости неоднородного упругого тела. Представление эффективных коэффициентов через тензор Грина первой краевой задачи. Теорема о симметрии и положительной определенности тензора эффективных модулей упругости. Постановка задачи о вычислении эффективных модулей упругости. Случай периодической неоднородности свойств композита. Сведение задачи на ячейке к серии классических задач теории упругости. Эффективные модули упругости неоднородного по толщине бесконечного слоя.

Тензор эффективных податливостей неоднородного упругого тела. Представление через тензор Грина 1-го рода второй краевой задачи. Теорема о симметрии и положительной определенности эффективных податливостей. Постановка в “перемещениях” и в “напряжениях” задачи об эффективных податливостях. Эффективные податливости  неоднородного по толщине бесконечного слоя. Случай периодической неоднородности.

Классические методы расчета и оценки эффективных свойств.

Метод и модули Фойгта. Оценка эффективного тензора "сверху". Метод и модули Рейсса. Оценка зффективных свойств "снизу". Вилка Фойгта-Рейсса.

Метод вириального разложения. Эффективные свойства дисперсного и волокнистого композитов. Ограничения метода вириального разложения.

Метод самосогласования. Уравнения для эффективных свойств дисперсного и волокнистого композитов. Ограничения метода самосогласования.

Функционал Хашина-Штрикмана. Вариационный принцип Хашина-Штрикмана. Вилка Хашина-Штрикмана. Границы свойств в дисперсном и волокнистом композитах с изотропными компонентами. Другие способы сужения вилки эффективных свойств. Вилка Йеха.

Применение теории двоякопериодических функций комплексного переменного для расчета эффективных свойств волокнитов с регулярной структурой.

Метод конечных элементов для расчета эффективных упругих и прочностных свойств волокнистых композитов.

Статистические методы расчета эффективных свойств.

Понятие статистического ансамбля. Основные статистические характеристики случайных функций. Статистически однородные случайные функции. Гипотеза эргодичности. Формальная схема вычисления эффективного оператора. Корреляционное приближение теории случайных функций. Обобщенной сингулярное приближение теории случайных функций.

Методы решения краевых задач для неоднородных тел.

Метод малого геометрического параметра (ММГП) в задаче для неоднородного упругого стержня. Метод малого геометрического параметра в трехмерной задаче теории упругости для периодически неоднородного тела. Теория нулевого приближения.

Понятие о сопутствующей краевой задаче. Представление решения краевой задачи для неоднородгого упругого тела через решение сопутствующей краевой задачи. Метод тензоров Грина (МТГ) для осреднения задач неоднородной упругости. Связь метода тензоров Грина с методом малого геометрического параметра.

Операторный метод решения задач для неоднородной прямолинейной и криволинейной полосы, а также для прямолинейного и криволинейного неоднородного анизотропного слоя.

# Литература

1. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., изд-во МГУ, 1984.

2. Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М., Наука, 1984.

3. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднороных сред. М., Наука, 1977.

4. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М., Мир, 1982.

5. Санчес-Паленсия Э. Неоднородные среды и теория колебаний. М., Мир, 1984.

6. Ломакин В.А. Теория упругости неоднородных тел. М., изд-во МГУ, 1976.

7. Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. М., Наука, 1970.

8. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М., Наука, 1977.