### ОСНОВЫ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

асс. Т.А. Белякова

1/2 года, 3-4 курс

1. Хрупкое и вязкое разрушение.

2. Зависимость прочности от вида напряженного состояния. Критерии прочности (Мора и др.)

3. Критерий разрушения Гриффитса, вязкость разрушения.

4. Антиплоская деформация, концентрация напряжений у вершины трещины продольного сдвига.

5. Распределение напряжений около трещин нормального разрыва.

6. Распределение напряжений у вершины трещины в поле сдвига.

7. Баланс энергии в процессе роста трещины.

8. Критерий Ирвина и его связь с критерием Гриффитса.

9. Инвариантный интеграл Райса-Черепанова.

10. Концентрация напряжений около трещин в нелинейно упругих материалах.

11. Упругопластическое разрушение, модель Дагдейла.

12. Экспериментальные методы определения вязкости разрушения. Метод измерения податливости, использование К-тарировки.

13. Устойчивое и неустойчивое распространение трещины. Изгиб балки с трещиной. Кинетическая энергия балки с распространяющейся трещиной.

14. Методы определения длины трещины и вязкости разрушения в процессе роста трещины.

15. Ползучесть материалов и поврежденность. Вязкое разрушение при ползучести.

16. Хрупкое разрушение в условиях ползучести. Смешанное разрушение.

#### Литература

1. Черепанов Г.П. Механика разрушения. М., Наука, 1974.

2. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М., Наука, 1970.

3. Браун У., Сроули Дж. Испытания высокопрочных материалов на вязкость разрушения при плоской деформации. М., Мир, 1972.