КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И АТТЕСТАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ТИПА МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ВЯЗКОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

А.В. Хохлов

НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова

Аналитически исследуется нелинейное определяющее соотношение для реономных разносопротивляющихся материалов с двумя произвольными материальными функциями одного аргумента в одноосном случае. Выведены уравнения семейств диаграмм деформирования при постоянных скоростях деформации или нагружения, кривых релаксации, ползучести, длительной прочности, деформирования при ступенчатых и циклических нагружениях, порождаемых этим определяющим соотношением, изучены общие качественные свойства этих кривых в зависимости от свойств материальных функций и параметров программ нагружения.

Эти свойства сопоставлены с типичными свойствами экспериментальных квазистатических кривых широкого класса реономных материалов для выявления необходимых феноменологических ограничений на материальные функции (обеспечивающих адекватное описание основных реологических эффектов), арсенала возможностей и области применимости нелинейного определяющего соотношения типа Максвелла для моделирования поведения материалов, обладающих наследственностью и высокой чувствительностью к скорости деформирования.