"Теория вязкоупругости" (Theory of viscoelasticity)

м.н.с. В.В. Вакулюк, кафедра механики композитов МГУ

1/2 года, для студентов 3-6 курса и аспирантов, 2017/2018

- Оператор дифференцирования по времени. Обратный оператор. Замена переменных. Интегрирование по частям. Функция Хевисайда. Дельта-функция Дирака.

- Вязкоупругое поведение материалов. Понятие о ползучести и релаксации и их опытное изучение. Кривые ползучести и релаксации.

- Общий вид записи линейных определяющих соотношений вязкоупругости. Прямые и обратные соотношения. Теория наследственности Больцмана—Вольтерра. Интегральная форма связи между напряжениями и деформациями. Ядра ползучести и релаксации разностного типа. Их взаимообратность. Непрерывные ядра и ядра со слабой особенностью. Термодинамические ограничения на выбор ядер ползучести и релаксации.

- Функции ползучести и релаксации. Их взаимообратность и связь с ядрами ползучести и релаксации. Физический смысл (связь с кривыми ползучести и релаксации). Экспериментальное определение функций ползучести и релаксации.

- “Наивные” механические модели. Пружинка и поршенёк. Их комбинации. Модель Фойгта. Модель Максвелла. Трёхэлементные модели. Четырёхэлементное стандартное тело. Предельные случаи. Связные модели из M пружинок и N поршеньков. Дифференциальная и интегральная запись определяющих соотношений. Время релаксации. Время запаздывания. Спектры времён релаксации и запаздывания.

- Дробный интеграл Римана-Лиувилля. Дробная производная. Основные свойства. Дробный высокоэластический spring-pot элемент. Обобщения моделей на случай использования элементов нецелого порядка. Линейные модели, приводящие к дифференциальным операторным уравнениям.

- Мгновенное и предельное поведение вязкоупругих тел. Линейность и нелинейность определяющих соотношений в вязкоупругости. Ступенчатый процесс нагружения. Обратная ползучесть. Определение параметров моделей из опытов.

- Деформирование вязкоупругих материалов в температурных полях. Зависимость материальных функций от температуры. Температурно-временная аналогия. Местное время. Определение коэффициентов температурного смещения. Соотношения линейной теории термовязкоупругости. Экспериментальная проверка температурно-временной аналогии.

- Циклические процессы нагружения. Отставание деформаций по фазе. Установившиеся колебания. Комплексный модуль и комплексная податливость.

- Операторы неразностного типа. Их взаимообратность. Стареющие материалы. Экспериментальное определение ядер неразностного типа. Инвариантность операторов относительно сдвига по времени. Коммутативность операторов.

- Определяющие соотношения трёхмерной теории вязкоупругости. Анизотропный и изотропный случаи (объемные и сдвиговые составляющие). Тензоры ядер ползучести и релаксации. Определяющие соотношения в случае сложного напряженного состояния.

- Постановки квазистатической и динамической задач линейной теории вязкоупругости для изотропной и анизотропной среды. Методы решения краевых задач. Операторный метод.  Принцип соответствия Вольтерры. Оператор Пуассона. Оператор "жэ-бетта" Ильюшина и его свойства. Расшифровка операторов. Примеры решения задач вязкоупругости на основе имеющихся решений задач теории упругости.

- Применение интегральных преобразований Лапласа и Лапласа-Карсона, их свойства. Теорема о свёртке. Обратное преобразование. Сведение к задачам теории упругости (преобразование основных соотношений, дифференциальных уравнений и граничных условий). Теорема единственности.

- Вариационные принципы в линейной вязкоупругости. Применение вариационного метода к задачам изгиба.

- Численные методы. Метод аппроксимаций Ильюшина. Метод Победри численной реализации упругого решения.

- Плоская задача о вдавливании жесткого штампа в вязкоупругую полуплоскость. Контакт вязкоупругих тел: аналог задачи Герца.

- Определяющие соотношения нелинейной теории вязкоупругости применительно к малым деформациям. Разложение Вольтерры—Фреше. Ядра релаксации n-ого порядка. N-кратные теории. Главная квазилинейная теория вязкоупругости. Главная квадратичная по девиаторам теория вязкоупругости. Условие взаимности.

- Упрощенные одномерные нелинейные модели. Методы определения основных характеристик.

- Представление Победри нелинейных определяющих соотношений в вязкоупругости. Экспериментальное определение ядер. Трёхмерный случай. Возможные обобщения и упрощения.

- Общая теория для физически и геометрически нелинейной вязкоупургости. Простые нагружения. Упрощённые теории. Слабая геометрическая нелинейность.

- Термодинамические функции и законы сохранения для вязкоупругих моделей. Работа внутренних сил и рассеяние на монотонных процессах и замкнутых циклах. Уравнения сохранения энергии и распространение тепла в колебательных процессах.

## Основная литература

1. Георгиевский Д.В., Климов Д.М., Победря Б.Е. Особенности поведения вязкоупругих моделей // Известия РАН, МТТ, №1, 2004, с.119-157.

2. Ильюшин А.А. Труды. Том 3. Теория термовязкоупругости. М.,ФИЗМАТЛИТ, 2007, 288 с.

3. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости. — М., Наука, 1970, 280 с.

4. Колтунов М. А., Майборода В. П., Зубчанинов В. Г. Прочностные расчеты изделий из полимерных материалов. — М.: Машиностроение, 1983. 239 с, ил.

5. Победря Б.Е. Математическая теория нелинейной вязкоупругости // Упругость и неупругость. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ, 1973, с. 95-173.

6. Победря Б.Е. Модели линейной теории вязкоупругости // Известия РАН, МТТ, №3, 2003, с.120-134.

7. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. М.: Изд-во МГУ, 1995, 366 с.

8. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твёрдых тел. М., Наука, 1977.

9. Вакулюк В.В. "О новом типе определяющих соотношений интегрального вида в нелинейной теории вязкоупругости" // Упругость и неупругость. Материалы Международного научного симпозиума, под ред. И.А. Кийко и др., М.: Изд-во Московского университета, 2011, с. 312-315.

## Дополнительная литература

1. Адамов А.А., Матвеенко В.П., Труфанов Н.А., Шардаков И.Н. Методы прикладной вязкоупругости. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003, 412 с.

2. Бленд Д.Р. Теория линейной вязкоупругости. М.: Мир, 1965, 390 с. (Компактное изложение основ линейной вязкоупругости).

3. Бугаков И.И. Ползучесть полимерных материалов. М., Наука, 1973, 288 с.

4. Вакулюк В.В., Победря Б.Е. "О нелинейной теории вязкоупругости" // Известия РАН, МТТ, 2005, № 6, с. 49-55.

5. Горшков А. Г., Старовойтов Э. И., Тарлаковский Д. В. Теория упругости и пластичности: Учеб. для вузов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 416 с.

6. Гурдамович В.С. Теория ползучести и её приложения к расчёту элементов тонкостенных конструкций. Киев, Наукова думка, 2005, 222 с.

7. Жермен П. Курс механики сплошных сред. М.: Высшая школа, 1983, 398 с. (изложена общая теория определяющих уравнений и термодинамика сплошных сред. Подробно рассмотрены вязкоупругие среды Кельвина-Фойгта, Максвелла, среды со скрытыми параметрами).

8. Качанов Л.М. Теория ползучести. М., Физматгиз, 1960, 390 с. (систематическое изложение основ теории ползучести).

9. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. М., Высшая школа, 1976, 277 с.

10. Колтунов М. А., Кравчук А. С, Майборода В. П. Прикладная механика деформируемого твердого тела: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1983, 349 с.

11. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. М., Мир, 1974, 338 с. (приведено общее построение определяющих соотношений в форме операторного ряда Фреше. Одна из глав целиком посвящена экспериментальным методам определения реологических параметров).

12. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М.: Машиностроение, 1975.

13. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. М., Мир, 1974, 319 с.

14. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., изд-во МГУ, 1984, 336 с.

15. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1988, 712 с.

16. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М., Наука, 1966, 752 с. (в монографии наряду с теоретическими основами излагаются опытные факты, относящиеся к ползучести, и формулируются кинетические уравнения ползучести применительно к различным материалам).

17. Рейнер М. Реология. М., Наука, 1965 г., 224 стр. с илл.

18. Ржаницын А.Р. Теория ползучести. М., Стройиздат, 1968, 415 с. (систематическое изложение основ теории ползучести. В книге приведено большое количество примеров решения прикладных задач).

19. Самарин Ю.П. Уравнения состояния материалов со сложными реологическими свойствами. Куйбышев, 1979, 84 с.

20. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.М. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск, 1987, 688 с.

21. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров. М., ИЛ, 1963, 536 с.